Flugger

Produkta nosaukums:

Flutex 5

Informācija:

Sienu,griestu un fasādes matēta akrila dispersijas krāsa ar labu noturību pret mitrumu, berzi un atmosfēras iedarbību. Ļoti laba klājamība, noturība un necaurspīdība ļauj lietot krāsu gan jaunām virsmām, gan labi sagatavotām kārtējā remonta virsmām neklājot to vairākas reizes. 

Krāsa:

Balta. Tonējama visos toņos. Matējums 5.

Saistviela:

Akrils.

Šķīdinātājs:

Ūdens.

Uzklāšana:

Krāsas uzklāšanu var veikt izmantojot krāsošanai paredzētu birsti, krāsu ruli vai pulverizātoru.

Patēriņš:

7-9 m2/ litr, 4-5 m2/litr uzklājot ar pulverizātoru.

Žūšanas laiks:

 Putekļu droša pēc1-nas stundas, pārklājama pēc 2-vām stundām, uz pilnībā špaktelētas virsmas var klāt tikai pēc 2-vām dienām.

Mazgājamība:

Līdz 10 000 reizēm.

Izturība pret salu ( neizlietotā veidā):

Nav. Uzklāšanas temperatūra sākot no +10 C.

Blīvums: 1,45 kg/litr.
Citi marķējumi:
GOS limitētais apjoms (Kat. A/a): 30 g/l (2010)

Produkta GOS: maks. 30 g/l

